**需求一览表及技术要求**

**标段：公寓床、衣柜采购**

**数量 150 套**

**一、单床 数量 150 套**

 1、品名：单人床

 2、规格：2000mm\*900mm\*680mm

 3、材质要求：

所有钢材均采用国家标准钢，高频焊接,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,颜色为灰白色,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

（注：铁床连接部件采用卡式连接保证长期使用不会出现松动脱落等现象，所有材质要求不低于以下标准。）

 4、部件规格

 床立柱 型材52mm\*52mm\*1.2mm型材管

 长横梁 型材60mm\*38mm\*1.3mm型材管

 上短横梁 型材60mm\*38mm\*1.1mm

 下短横梁 型材60mm\*27mm\*1.1mm

 床挂件 钢板26mm\*26mm\*195mm\*2.0mm

 床桓 方管30mm\*20mm\*0.7mm

 档头 圆管Ф19mm\*1.0mm

 保护套 软塑胶

 **二、衣柜 数量 50 套**

 1、品名：6人使用衣柜

 2、规格：900mm\*500mm\*2100mm

 3、材质要求：

 板材采用18mm厚E1级露水河三聚氰胺栓饰面，优质pvc封边，经过防潮、防虫、防腐处理，采用优质金配件，所有五金配件，作防锈、防腐处理。

**三、床板**

1、品名:床板

 2、规格: 1960mm\*840mm\*15mm(按铁床实际空间制作)

3、材质：床板采用18mm厚杉木板条拼接而成，板底加固4根40mm\*30mm木橕为支撑点，木板用经干燥、床板制作牢固可靠, 双面抛光。

 